农业行业标准

《椰子产品 椰衣纤维》

（征求意见稿）

编

制

说

明

《椰子产品 椰衣纤维》起草组

2021年12月

一、工作简况

根据农业农村部（农质标函[2019]77号）“关于下达2019年农业国家、行业标准制定和修订项目任务的通知”，项目序号为62，项目名称为“制定《椰子产品 椰衣纤维》标准”，主管单位为中国热带农业科学院，技术归口单位为农业农村部热带作物及制品标准化技术委员会，标准负责起草单位为中国热带农业科学院椰子研究所。

2019年1月，在本标准修订项目计划正式下达后，成立了标准编写小组，制定工作计划并进行任务分工。2-4月，工作组对国内外相关资料进行检索和广泛搜集,查阅了有关文献、杂志、技术资料以及国际贸易资料，并收集整理相关文件。同时参考我国多年剑麻科研和生产的成功经验，形成适合我国规范的、操作性强的标准编写框架。3月，按照项目标准制定的工作计划内容深入到椰子主产区进行椰衣纤维生产等情况调研工作。5-7月，针对标准的主要技术参数进行试验验证，并根据编制框架和调研资料形成本标准的讨论稿。8月，根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》中的有关规定，开始起草标准的讨论稿，经试验验证、讨论修改后，形成本标准征求意见稿。8月22日进行了专家评审（湛江），形成了会议纪要和意见汇总表。现尚需对专家提出意见进行修改与验证，已完成专家意见的部分修改，仍存在四项意见未完成，主要有:专家意见1：含水量的测定可按GB/T 15031执行，但须验证；专家意见2：长度的测定不能按GB/T 15031执行，以附录形式重新编写；专家意见3：长纤维率的测定应细化，以附录形式重新编写；专家意见4：杂质率的测定，如采用GB/T 15031，应先充分验证；如不能采用该标准，则应以附录形式重新编写；专家意见5：建议明确包装材料、每件重量和外包装。

- 由于检测方法有待验证并确定；从事椰衣纤维企业少，相关信息缺乏，尤其是海关进口情况，样品不易较为全面地收集，故导致该标准制定未能如期完成。本标准制定组尽可能多地收集检测样品，确定检测方法；进行样品检测并整理数据，形成征求意见稿、编制说明及其他相关材料。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1 标准的编制原则

本标准的编写按《GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》要求，保证标准形式的规范性；标准的技术内容紧密联系我国椰衣纤维生产状况，结合查阅资料及试验研究，编制本标准。

2.2标准的技术内容和适用范围

本标准规定了椰衣纤维的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存等要求。 本标准适用于椰子外衣抽取的纤维。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济结果

3.1 目前已制定的椰衣纤维标准主要集中在东南亚椰子生产国，其检测指标主要有含水率、长度、长纤维率和杂质率等指标，而我国尚未有同类标准。表1为东南亚椰子生产国的椰衣纤维检测指标。

表1为东南亚椰子生产国的椰衣纤维检测指标。

| 项目 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 越南 | 斯里兰卡 | 印度 | 菲律宾 |
| 含水率/(%) ≤ | 20(+/-2%) | 20 | 15 | 15 |
| 长度/（mm） | 50~250 | 50~250 | 50~250 | 100-250 |
| 长纤维率/(%) ≥ | 无 | 70 | 65 | 无 |
| 杂质率/(%) ≤ | 1.5 | 5 | 5 | 3 |

注：长纤维率为150 mm及以上长度的椰衣纤维质量占椰衣纤维总质量的百分率。

3.2 我国椰子主产区椰衣纤维产品检测结果

本项目组从文昌、琼海、万宁等椰子主产区随机抽取了7份椰衣纤维样品其检测指标见表2。经验证，含水率、长度、长纤维率、杂质率指标检测均可参照《剑麻纤维》（GB/T 15031--94）执行。

表2我国椰子主产区椰衣纤维产品检测结果

| 样品编号 | 含水率/(%) | 长度/（cm） | 长纤维率/(%) | 杂质率/(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 15.90 | 12.74 | 52 | 6.3 |
| 02 | 14.80 | 9.24 | 42 | 8.9 |
| 03 | 18.40 | 8.65 | 31 | 10.4 |
| 04 | 17.90 | 10.50 | 47 | 5.3 |
| 05 | 12.86 | 8.77 | 46 | 11.9 |
| 06 | 16.00 | 10.62 | 47 | 11.3 |
| 07 | 17.97 | 7.74 | 38 | 16.3 |
| 08 | 12.71 | 10.60 | 49 | 8.4 |

由表1和表2可见，1）含水率指标方面，我国的椰衣纤维与国外的相差不大，可将含水率定为≤20%；2）长度指标方面，由于我国的椰子相对较小，因此其纤维相对较短，但其对长纤维率影响不大，亦可将长度定为50mm-250mm；3）长纤维率指标方面，由于我国的椰衣纤维原料来源没有严格限制，有成熟椰子外衣制成的，也有用嫩椰青加工而成，也有椰园落果加工而成，后两者加工的椰衣纤维易断裂且易脆，另外，海南椰衣纤维除杂工序简单，不干净，导致长纤维率较低，因此，可将长纤维率定为≥50%，以规范椰衣纤维的加工；4）在杂质率方面，我国的椰衣纤维与国外的相差较大，可能是筛分除杂不够，可以通过加强管理得到完善，因此可将杂质率定为≤5%。详尽表3。

表3  椰衣纤维理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 含水率/(%) ≤ | 20+/-2% |
| 长度/（cm） ≥ | 50 |
| 长纤维率/(%) ≥ | 50 |
| 杂质率/(%) ≤ | 5.0 |

四、采用国际标准和国外先进标准的程度

目前已制定的椰衣纤维标准主要集中在东南亚椰子生产国，其检测指标主要有含水率、长度和杂质率等指标，而我国尚未有同类标准，因此，本标准是参考东南亚椰子生产国的椰衣纤维标准，结合我国椰衣纤维生产现状和进口现状，增加了长纤维率指标而制定的，解决了国内缺乏统一的椰衣纤维产品标准的问题，对促进我国椰子产业的发展很有意义。

五、与有关的现行法律法规和强制性标准的关系

标准的制订过程中严格贯彻国家有关方针、政策、法律和规章，遵循政策性和协调统一性的原则，与有关的现行法律、法规和强制性标准不存在冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程中尚未出现重大分歧意见。

七、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准不涉及有关国家安全、保护人体健康和人身财产安全、环境质量要求等有关强制性标准或强制性条文等的八项要求之一，因此，建议将其作为推荐性标准颁布实施。

八、贯彻标准的要求和措施建议

1、及时进行宣贯

为了贯彻实施本标准，必须编写宣贯教材或小册子与本标准同时进行宣贯，让椰衣纤维生产、流通和进口贸易从业人员及时准确地了解和掌握本标准，保证标准顺利实施。

2、建立技术骨干队伍并做好培训

建立以本标准主编单位为主体的技术服务队伍，及时解决标准使用过程中出现的各类问题和困难，积极开展标准培训工作。

3、标准实施信息反馈

为了全面掌握标准的执行情况，为进一步修改完善标准做准备，应及时与标准使用人员进行沟通交流，鼓励使用本标准的单位和个人将本标准的执行情况以及所发现的问题反馈到主管部门或本标准的主编单位，以便及时修订完善本标准。

九、废止现行有关标准的建议

无现行有关椰衣纤维标准，故无建议及理由。

十、其它需要说明的事项

无。