ICS 59.060.10

B 32

|  |
| --- |
|  |

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

|  |
| --- |
|  |

椰子产品 椰衣纤维

Coconut product - Coconut coir fiber

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

|  |
| --- |
|  |
|  |

     - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业农村部提出。

本标准由农业农村部热带作物及制品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国热带农业科学院椰子研究所。

本标准主要起草人：陈华、李新菊、唐敏敏、宋菲、沈晓君

农业标准名称

1. 范围

本标准规定了椰衣纤维的术语和定义、要求、检验规则、包装、标志、运输、贮存等要求。

本标准适用于椰子外衣抽取的纤维。

1. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15031 剑麻纤维

1. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

**椰衣纤维 coconut coir fiber**

以椰子外衣为原料，经梳打、筛分、干燥而成的一种长条状植物纤维。

**长纤维率 long fiber content**

长度150 mm及以上的椰衣纤维质量占总质量的百分率。

**杂质率 foreign matter content**

粘附在椰衣纤维中的椰糠、泥土等非椰衣纤维的物质的质量占总质量的百分率。

1. 要求

椰衣纤维的性能应符合表1的规定。

1. 椰衣纤维性能

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| 含水率/(%) | ≤20 | 按GB/T 15031执行 |
| 长度/（mm） | ≥50 | 按GB/T 15031执行 |
| 长纤维率/(%) | ≥50 | 按GB/T 15031执行 |
| 杂质率/(%) | ≤5.0 | 按GB/T 15031执行 |
| 外观 | 棕色或浅棕色，色泽均匀，无霉变 |  |

1. 检验规则
   1. 组批

以同一天、同班次生产的同一类型产品为一批。

* 1. 抽样

每批产品按1%随机抽样，最低不得少于1件，从样包的中部随机抽取约1 000 g 重的纤维作为一个试样，将样品分成两份，对一份进行检验，另一份样品由供需双方共同封存，以供复查、仲裁用。

* 1. 检验分类
     1. 出厂检验

每批产品在出产前，对本标准第4章规定的项目进行出厂检验，并出具检验报告。

* + 1. 判定规则
       1. 试验结果全部符合本标准要求时，则该批产品为合格产品。
       2. 供需双方对试验结果有争议时，可进行复检，复检结果为最终结果。

1. 包装、标志、贮存、运输
   1. 包装
      1. 每件纤维包应由同一品种，同一等品纤维组成。打包时 纤维基梢分清，伸直整齐。
      2. 纤维包每包净重100 kg，不少于99.5 kg。
      3. 用镀锌铁丝或打包带捆扎，每包至少要扎八道，由供需双方确定。
   2. 标志

每件纤维包应附有标签，压在捆扎线带下，标签应标名品名、商标、品等、净重、生产单位、生产单位地址、生产日期和产品合格标记。

* 1. 贮存

产品应贮存在干燥、通风良好的场所，严禁烟火，不得与易燃、易爆的物品一同贮存。

* 1. 运输

产品运输时应保持防火、防雨、防潮，不得与易燃、易爆的物品混装。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_